附件2

2022年自来水管材采购要求

一、投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；（有效的营业执照）

2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有良好的商业信誉和健全的会计制度;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录.（自行承诺）

3.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入不良行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供相关查询截图并加盖单位电子签章附到投标文件中。

4.保证供货物料与本文件中给水管材质量要求相符的承诺书。

5法律、行政法规规定的其他条件。

二、给水管材质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 管材名称 | 给水用聚乙烯（PE100）管材 |  |
| 规格 | DN110 PN1.6 |  |
| DN160 PN1.6 |  |
| DN200 PN1.6 |  |
| 长度 | 6米 |  |
| 颜色及外观 | 管材内外表面应清洁、光滑，不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切 割平整，并与管材轴线垂直。 |  |
| 平均外径 | DN110 ≥110.0≤110.7 |  |
| DN160 ≥160.0≤161.5 |  |
| DN200 ≥200.0≤201.8 |  |
| 壁厚 | DN110 ≥10.0≤11.1 |  |
| DN160 ≥14.6≤16.8 |  |
| DN200 ≥18.2≤21.8 |  |
| 静液压强度 | 80℃，165h，5.4MPa环应力 无破裂、无渗漏 |  |
| 断裂伸长率 | ≥350% |  |
| 运输要求 | 管材运输时，不应受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、暴晒、雨淋、油污和化学品的污染。 |  |
| 标志要求 | 标志内容应打印或直接成型在管材上，标志内容应体现制造商和商标、公称压力、材料、生产批号及标准尺寸等信息。标志应保证在甲方施工时完整清晰。 |  |
| 材质要求 | 供货方提供的管材必须全新料生产，并符合国家标准，不得使用回收料、回用料。 |  |
| 供货管材管件生产企业资质要求 | 管材品牌为：中国驰名商标、企业3A信用等级，通过基于国际标准的ISO9001和ISO14001质量管理体系认证，拥有CNAS 国家认可实验室，并提供相对应证明。 |  |
| 关于付款 | 所报货物价格含运费及税费，并开具普通增值税发票或专票。甲方收到标的货物并验收无误后，于十五个工作日内，把货款全额一次性转入供货方提供的账户。 |  |
| 其它 | 其他未注明之要求，应符合GB/T 13663.2-2018 （2000） 《给水用聚乙烯（PE)管道系统 第2部分：管材》及GB/T 13663.3-2018（2000） 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分：管件》的技术要求。供货方对于甲方采购的管材管件，必须出具同批次管材30日内的检验报告。 |  |

四、交货时间及地点

1.交货时间：根据采购方需求供货，中标后15个工作日内供货完毕。

2.交货地点：郑州绿博园

五、结算方式

1.产品包装要完好，检验报告需与货品批次批号相符，如有破损，或质量不符合要求，绿博园管理中心将扣除相应破损或不合格产品的货款。

2.供应商负责将产品在规定时间内送到绿博园，货到后经验收、使用、确保质量合格后付款。

六、报名时间及报名电话

报名时间:2022年6月2日-2022年6月4日

报名电话:0371-69682117乔老师